襄阳市一医院高新院区院内场地地面改造方案
工程地点：襄阳市一医院高新院区
施工面积：320㎡

使用功能：日常车辆、救护车通行

编制时间：2026 年 04 月 08 日
目 录

工程概况

改造前后效果对比
编制依据

改造方案

1 工程概况

项目地点：襄阳市一医院高新院区院内普通车行场地

施工面积：长80米，宽4米，面积320㎡

现状问题：原有地砖大面积破碎，基层土质松软、未夯实，雨水浸泡后软       化，车辆反复碾压导致地面沉降、碎裂，无法正常使用。

改造要求：

满足院内日常车辆、救护车通行；

结构稳定、抗沉降、抗开裂；

施工噪音小、粉尘低，不影响医院正常运营；

美观整洁、便于清洁、维护方便。

2 改造前后效果对比

[image: image1.png]


    [image: image2.png]



3 编制依据

《建筑地面设计规范》GB 50037-2013

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2018

《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015

国家建筑标准设计图集：

12J003《室外工程》

05J1《工程做法》

4 改造方案：

4.1 车行场地沥青地面剖面图
依据：12J003、05J1 图集  结合现场情况
┌─────────────────────────────┐

│     5cm 细粒式沥青混凝土 AC-13      │

├─────────────────────────────┤

│          乳化沥青粘层油               │

├─────────────────────────────┤

│        20cm 水泥稳定碎石基层         │

├─────────────────────────────┤

│          原土路基压实 压实度≥93%     │

└─────────────────────────────┘

总结构厚度：约 25cm
4.2 施工工序

原有地砖及松散垫层拆除、垃圾清运

原土路基碾压夯实，压实度≥93%

水泥稳定碎石基层 20cm 摊铺、碾压、养护

喷洒乳化沥青粘层油

沥青混凝土面层摊铺、碾压

冷却 2～4 小时后开放通行
